X-MET5000(手持式XRF元素分析仪)

X-MET5000_Scrap(金屬廢料回收)

仪器简介
X-MET5000的主要优势就在于其轻元素处理 (LET) 模式，此模式可允许对重金属进行快速、准确的分析——即使样品中存在铝和硅等轻元素，仍不会影响其分析结果。而其他普通分析仪由于只使用“基本参数（FP）法”，根本无法分析由于轻元素的存在对最终的分析结果造成的干扰。

这款坚固、可靠的工具通过了IP54 (NEMA 3)认证，具备卓越的防水防尘性能。X-MET5000是恶劣应用环境的理想选择。该仪器所配备的电池可持续使用一个工作日，从而提高了工作效率。

其强大的用户自定义软件能够提供准确的分析结果，从而提高了“合格/不合格”决定的可靠性。X-MET5000能够识别材料类型，并自动选择最佳分析方法。借助于其可选配的台式支架，可免除执行多分析任务时的手工操作，同时又不会令测量结果的置信水平受到任何影响。

主要特点

- 涵蓋廣泛的開放式牌號庫：

X-MET5000可允許方便地編輯牌號庫，包括增加新型合金及為合金命名。

內設牌號庫，包括：

-鎳合金        -不銹鋼       -鈷合金        -低合金鋼
     -工具鋼        -銅合金       -鈦合金        -鋯合金          -鋁合金(重合金元素)

- 三種運行模式

- 定量分析與牌號鑑定

- 直接光譜鑑定

- 合格/不合格篩選

- 操作簡單-只需對準樣品即可進行測試

- 可分析已知樣品和未知樣品

- 可分析大、小樣品，整片和碎片，車削切屑或刨屑

- 可分析各類金屬、貴金屬、土壤、甚至塑膠

- X-MET5000能夠測量各種尺寸和形狀的樣品

技術參數

- 數秒即可完成鉻、鎳、鉬、銅分析

- 獨特輕元素處理(LET)模式可實現在樣品中存在鋁和矽等輕元素的情況下仍對鎳、銅
和鈦等重金屬進行精確分析，並且無需氦氣沖洗或真空泵的輔助

- 高效批量鑑定功能-儀器可最多連續進行50次測試並計算平均值

- 能夠快速、精確和可靠地分析貴金屬元素和染質元素

X-MET5000_PMI(合金分類鑑定)

仪器简介
X-MET5000的主要优势就在于其轻元素处理 (LET) 模式，此模式可允许对重金属进行快速、准确的分析——即使样品中存在铝和硅等轻元素，仍不会影响其分析结果。而其他普通分析仪由于只使用“基本参数（FP）法”，根本无法分析由于轻元素的存在对最终的分析结果造成的干扰。

这款坚固、可靠的工具通过了IP54 (NEMA 3)认证，具备卓越的防水防尘性能。X-MET5000是恶劣应用环境的理想选择。该仪器所配备的电池可持续使用一个工作日，从而提高了工作效率。

其强大的用户自定义软件能够提供准确的分析结果，从而提高了“合格/不合格”决定的可靠性。X-MET5000能够识别材料类型，并自动选择最佳分析方法。借助于其可选配的台式支架，可免除执行多分析任务时的手工操作，同时又不会令测量结果的置信水平受到任何影响。

主要特点

- 涵蓋廣泛的開放式牌號庫：

X-MET5000可允許方便地編輯牌號庫，包括增加新型合金及為合金命名。

內設牌號庫，包括：

-鎳合金        -不銹鋼       -鈷合金        -低合金鋼
     -工具鋼        -銅合金       -鈦合金        -鋯合金          -鋁合金(重合金元素)

- 三種運行模式

- 定量分析與牌號鑑定

- 直接光譜鑑定

- 合格/不合格篩選

- 操作簡單-只需對準樣品即可進行測試

- 可分析已知樣品和未知樣品

- 可分析大、小樣品，整片和碎片，車削切屑或刨屑

- 可分析各類金屬、貴金屬、土壤、甚至塑膠

- X-MET5000能夠測量各種尺寸和形狀的樣品

技術參數

- 可提供多種材料篩選和分析功能，例如：材料可靠性鑑定(PMI)、流體加速腐蝕測試
、RoHS檢測….

- 幾秒內即可完成常規鑑定

- 5秒內完成304/321或CPTi/Ti-7牌號鑑定

- 可對管缝、焊缝的耐蝕性以及壓力容器的合金成份進行分析

X-MET5000_RoHS(玩具及消費性電子產品有害物元素分析)

仪器简介
X-MET5000的主要优势就在于其轻元素处理 (LET) 模式，此模式可允许对重金属进行快速、准确的分析——即使样品中存在铝和硅等轻元素，仍不会影响其分析结果。而其他普通分析仪由于只使用“基本参数（FP）法”，根本无法分析由于轻元素的存在对最终的分析结果造成的干扰。

这款坚固、可靠的工具通过了IP54 (NEMA 3)认证，具备卓越的防水防尘性能。X-MET5000是恶劣应用环境的理想选择。该仪器所配备的电池可持续使用一个工作日，从而提高了工作效率。

其强大的用户自定义软件能够提供准确的分析结果，从而提高了“合格/不合格”决定的可靠性。X-MET5000能够识别材料类型，并自动选择最佳分析方法。借助于其可选配的台式支架，可免除执行多分析任务时的手工操作，同时又不会令测量结果的置信水平受到任何影响。

主要特点

- 涵蓋廣泛的開放式牌號庫：

X-MET5000可允許方便地編輯牌號庫，包括增加新型合金及為合金命名。

內設牌號庫，包括：

-鎳合金        -不銹鋼       -鈷合金        -低合金鋼
     -工具鋼        -銅合金       -鈦合金        -鋯合金          -鋁合金(重合金元素)

- 三種運行模式

- 定量分析與牌號鑑定

- 直接光譜鑑定

- 合格/不合格篩選

- 操作簡單-只需對準樣品即可進行測試

- 可分析已知樣品和未知樣品

- 可分析大、小樣品，整片和碎片，車削切屑或刨屑

- 可分析各類金屬、貴金屬、土壤、甚至塑膠

- X-MET5000能夠測量各種尺寸和形狀的樣品

技術參數

- 此簡單易用的手持式能量色散型X射線螢光光譜儀可以為塑膠、印刷線路板、電纜、
塑膠外殼、焊料、緊固件、金屬薄片和其他電子器件提供快速、無損的篩選分析

- 採用IEC-62321標準分析方式、滿足RoHS指令的相關要求

- 分析模式的選擇：自動探測模式能夠自動識別材料種類並選擇相對應的最測試方法

- 基本參數方法可應用于塑膠或金屬材料：
塑膠：包含24種常見元素，其中包含RoHS指令規定需要檢測的元素(鎘、鉛、汞、溴
、鉻)同時還有氯、鈣、鍶、鎳、鉛、砷、硒、鋇等元素

- 金屬：包含31種常見元素，其中包含RoHS指令規定需要檢測的元素，同時還有鐵、
銅、鉍、鋅、金、銀等元素

- 分析無鉛焊料中鉛含量的經驗系數法校準檔案

- 針對特殊需求，儀器還可拓展其應用範圍至合金或土壤分析等其它應用領域

X-MET5000_Mining(礦石分析)

仪器简介
X-MET5000的主要优势就在于其轻元素处理 (LET) 模式，此模式可允许对重金属进行快速、准确的分析——即使样品中存在铝和硅等轻元素，仍不会影响其分析结果。而其他普通分析仪由于只使用“基本参数（FP）法”，根本无法分析由于轻元素的存在对最终的分析结果造成的干扰。

这款坚固、可靠的工具通过了IP54 (NEMA 3)认证，具备卓越的防水防尘性能。X-MET5000是恶劣应用环境的理想选择。该仪器所配备的电池可持续使用一个工作日，从而提高了工作效率。

其强大的用户自定义软件能够提供准确的分析结果，从而提高了“合格/不合格”决定的可靠性。X-MET5000能够识别材料类型，并自动选择最佳分析方法。借助于其可选配的台式支架，可免除执行多分析任务时的手工操作，同时又不会令测量结果的置信水平受到任何影响。

主要特点

- 涵蓋廣泛的開放式牌號庫：

X-MET5000可允許方便地編輯牌號庫，包括增加新型合金及為合金命名。

內設牌號庫，包括：

-鎳合金        -不銹鋼       -鈷合金        -低合金鋼
     -工具鋼        -銅合金       -鈦合金        -鋯合金          -鋁合金(重合金元素)

- 三種運行模式

- 定量分析與牌號鑑定

- 直接光譜鑑定

- 合格/不合格篩選

- 作簡單-只需對準樣品即可進行測試

- 可分析已知樣品和未知樣品

- 可分析大、小樣品，整片和碎片，車削切屑或刨屑

- 可分析各類金屬、貴金屬、土壤、甚至塑膠

- X-MET5000能夠測量各種尺寸和形狀的樣品

技術參數

- 快速、同時分析礦石探勘過程中的全部重要元素，包括鐵、銅、鉻、鋅、鉛、
錳、鎳、鈷、鉬、鉭、鎢等的含量

- 可直接測試岩芯樣品，也可為後續的精確實驗室測試篩選樣品

- 準確可靠的多元素礦石的鑑定與分析

- 用戶自定合格/不合格快速篩選模式

- 無標樣時可選擇基本參數方法
--此方法可測定原子序數從氯(17)到鈾(92)間的25種元素
--此方法可便捷的適用於多種礦石類型

- 可在”台式”工作模式時使用樣品袋或樣品杯收納樣品進行測試

X-MET5000_Soil(土壤分析)

仪器简介
X-MET5000的主要优势就在于其轻元素处理 (LET) 模式，此模式可允许对重金属进行快速、准确的分析——即使样品中存在铝和硅等轻元素，仍不会影响其分析结果。而其他普通分析仪由于只使用“基本参数（FP）法”，根本无法分析由于轻元素的存在对最终的分析结果造成的干扰。

这款坚固、可靠的工具通过了IP54 (NEMA 3)认证，具备卓越的防水防尘性能。X-MET5000是恶劣应用环境的理想选择。该仪器所配备的电池可持续使用一个工作日，从而提高了工作效率。

其强大的用户自定义软件能够提供准确的分析结果，从而提高了“合格/不合格”决定的可靠性。X-MET5000能够识别材料类型，并自动选择最佳分析方法。借助于其可选配的台式支架，可免除执行多分析任务时的手工操作，同时又不会令测量结果的置信水平受到任何影响。

主要特点

- 涵蓋廣泛的開放式牌號庫：

X-MET5000可允許方便地編輯牌號庫，包括增加新型合金及為合金命名。

內設牌號庫，包括：

-鎳合金        -不銹鋼       -鈷合金        -低合金鋼
     -工具鋼        -銅合金       -鈦合金        -鋯合金          -鋁合金(重合金元素)

- 三種運行模式

- 定量分析與牌號鑑定

- 直接光譜鑑定

- 合格/不合格篩選

- 作簡單-只需對準樣品即可進行測試

- 可分析已知樣品和未知樣品

- 可分析大、小樣品，整片和碎片，車削切屑或刨屑

- 可分析各類金屬、貴金屬、土壤、甚至塑膠

- X-MET5000能夠測量各種尺寸和形狀的樣品

技術參數

- 快速、同時分析重元素，包括鉛、砷、鉻、銅、鋅、鎳、鎘、鈷、硒、鉬、汞、
銻、銀、鋇等的含量

- 可分析EPA6200中定義的所有26種元素

- 土壤中極微量重金屬元素的分析